Pojmenování a popis zemin podle ČSN EN ISO 14668-1

1. Pojmenování zemin

1.1.Velikost zrn

je základním parametrem pro pojmenování zemin. V tab.1 jsou uvedeny názvy pro každou zrnitostní třídu a frakci zeminy společně s jejich velikostí.

| skupiny zemin | frakce | značka | velikost zrn v mm |
| --- | --- | --- | --- |
| velmi hrubozrnná zemina | velký balvan | LBo | od 630 |
|  | balvan | Bo | od 200 do 630 včetně |
|  | valoun | Co | od 63 do 200 včetně |
| hrubozrnná zemina | štěrk | Gr | od 2,0 do 63 všetně |
|  | hrubozrnný štěrk střednězrnný štěrk jemnozrnný štěrk | CGr | od 20 do 63 včetně |
|  |  | MGr | od 6,3 do 20 včetně |
|  |  | FGr | od 2,0 do 6,3 včetně |
|  | písek | Sa | od 0,036 do 2,0 včetně |
|  | hrubozrnný písek střednězrnný písek jemnozrnný písek | CSa MSa FSa | od 0,63 do 2,0 včetně od 0,2 do 0,63 včetně od 0,063 do2,0 včetně |
| jemnozrnná zemina | prach | Si | od 0,002 do 0,063 včetně |
|  | hrubozrnný prach | CSi | od 0,02 do 0,063 včetně |
|  | střednězrnný prach | MSi | od 0,0063 do 0,02 včetně |
|  | jemnozrnný prach | FSi | od 0,002 do 0,0063 včetně |
|  | jíl | Cl | do 0,002 včetně |

Tab.1. Velikost zrn frakcí

Základní zeminy jsou zeminy stejnozrnné, např. štěrk (gravel) Gr, hrubozrnný prach (coarse silt) CSi. První písmeno zkratky frakce zeminy je velké.

Smíšené zeminy se skládají ze základních a druhotných frakcí. Jsou označeny podstatným jménem, které popisuje hlavní frakci a jedním nebo více přídavnými jmény, které popisují druhotné frakce, např. písčitý štěrk (sandy gravel) saGr.

Vložky ve vrstevnatých zeminách jsou napsány malými podtrženými písmeny po základní frakci zeminy, např. štěrkovitý jíl s vložkami písku (gravelly clay interbedded with sand)grCl sa.

V případech smíšených jemnozrnných zemin je jemnozrnná frakce určujácí pro inženýrské vlastnosti zeminy. Zemina musí být pojmenována jako jíl nebo prach v závislosti na plasticitě jemnozrnné frakce a nikoli na zrnitosti!

Pokud jsou dvě frakce v hrubozrnné zemině zastoupeny v přibližně stejném poměru, vloží se mezi příslušné názvy lomítko, např. štěrk/písek Gr/Sa.

1.2.Plasticita

Zeminy s plastickými vlastnostmi, označované i jako zeminy soudržné, lze  níže popsanými metodami rozlišit na zeminy s nízkou nebo vysokou plasticitou.

1.3.Obsah organických látek

Již malé množství organické látky může způsobit výrazný zápach a barvu zeminy.

1.4.Plochy nespojitosti

mohou významně ovlivnit mechanické chování zeminy. Frekvence jejich výskytu je vyjádřena jejich vzájemnou vzdáleností.

1.5.Střídání vrstev

je sledem různých vrstev zeminy o proměnlivé mocnosti a rozsahu a musí být popsáno.

1.6.Geneze

naznačuje některé vlastnosti zeminy a je-li možné ji určit, bývá uvedena v závorce.

2. Metody pro pojmenování  a popis zemin

2.1.Stanovení zrnitosti

Pro stanovení zrnitosti musí být vzorek rozprostřen na rovnou plochu a velikosti částic ve vzorku se porovnají se zrnitostní šablonou podle tab. 1. U jemnozrnných zemin musí být použity metody popsané v kap.2.6., 2.7., 2.8., 2.9.

2.2. Stanovení tvaru částice

V případě hrubých frakcí je tvar částice popsán jejich angularitou, tvarem a povrchovou texturou, viz tab. 2.

| parametr | tvar částice |
| --- | --- |
| angularita/zaoblenost | velmi ostrohranný |
|  | ostrohranný |
|  | slabě ostrohranný |
|  | slabě zaoblený |
|  | zaoblený |
|  | dobře zaoblený |
| tvar | kvádrový |
|  | plochý |
|  | podlouhlý |
| povrchová textura | drsná |
|  | hladká |

Tab.2. Názvy pro stanovení tvaru zrna.

2.3. Stanovení minerálního složení

Minerální složení se určuje geologickými metodami a názvy přítomných minerálů spolu s možnými povlaky musí být zahrnuty v popisu zeminy.

2.4. Stanovení obsahu jemnozrnné frakce

Podíl jemnozrnných částic lze stanovit u smíšených zemin po jejich promytí vodou, prohlídkou výsledného produktu.

2.5. Stanovení barvy zeminy

Barva zeminy často charakterizuje její složení a rozložení a popisuje se na čerstvém řezu při denním světle.

2.6.Stanovení pevnosti v suchém stavu

V závislosti na odporu proti porušení nebo rozdrcení malého vzorku vysušené zeminy mezi prsty lze rozlišit tyto pevnosti:

- nízká pevnost v suchém stavu: vysušená zemina se rozdrobí pod lehkým až mírným tlakem prstů

- střední pevnost v suchém stavu: vysušená zemina se rozdrobí pouze pod výrazným  lehkým tlakem prstů  na kousky, které stále vykazují soudržnost

- vysoká pevnost v suchém stavu: vysušenou zeminu nelze rozdrobit tlakem prstů, ale lze ji rozbít

Nízká pevnost je charakteristická pro prach, vysoká pro jíl.

2.7. Stanovení dilatance

Navlhčený vzorek kulovitého tvaru velikosti od 10 do 20 mm se třese v otevřené dlani poklepem jedné ruky o druhou. Vzorek se stane lesklým, jakmile se na jeho povrchu objeví voda. Čím pomaleji s evoda objevuje na povrchu vzorku, tím nižší je obsah prachu  a vyšší obsah jílu.

2.8.Stanovení plasticity

Zvlhčený vzorek se válí na hladké podložce.

- nízká plasticita: vzorky mají soudržnost, ale nelze vyválet válečky o průměru 3 mm

- vysoká plasticita: vzorky lze vyválet do tenkých válečků

2.9. Stanovení obsahu prachu, písku a jílu v zeminách

Malý vzorek zeminy se tře mezi prsty. Poměr jednotlivých frakcí může být stanoven z pocitu mezi prsty.

Malý vzorek zeminy  se řeže nožem. Lesklý řez je charakteristický pro jíl.

2.10. Stanovení obsahu uhličitanů

Obsah uhličitanů se stanoví pokapáním kyselinou chlorovodíkovou (HCl) (3:1 nebo 10%). Ze zkoušky lze odvodit následující vlastnosti:

- zemina neobsahuje uhličitany, pokud po pokapání nešumí (0)

- zemina je slabě vápnitá, pokud po pokapání krátce zašumí (+)

- zemina je silně vápnitá, pokud po pokapání se projeví bouřlivé šumění (++)

Návod  pro pojmenování a popis zemin (ČSN 72 1001, ČSN 73 1001)

Nezpevněné nebo slabě zpevněné horniny jsou v inženýrské terminologii označovány jako zeminy.Pro popis zemin platí tyto zásady:

Spolu se základním názvem zeminy s doplňujícími mineralogickopetrogtrafickými údaji, který vyjadřuje zastoupení jednotlivých frakcí (zrnitost zeminy), je třeba uvést popisné charakteristiky a vlastnosti podle tab.1.

Klasifikace zemin je založena na jejich zrnitostním složení, u jemnozrnných zemin, pokud obsahují více než 15% částic menších než 0,06mm, přistupuje plasticita. Dle ČSN 73 1001 se rozlišují tyto základní skupiny zemin:

jemnozrnné zeminy (skupina F s osmi třídami F1 až F8)

písčité zeminy (skupina S s třídami S1 až S5)

štěrkovité zeminy (skupina G s třídami G1 až G5)

Jemnozrnné zeminy jsou často označovány jako zeminy soudržné, písčité a štěrkovité zeminy jako zeminy nesoudržné.

Samostatnou skupinu tzv. zvláštních zemin tvoří organické zeminy (s doplňujícím písmenem O), prosedavé zeminy (T) a jiné druhy zvláštních zemin (U).

| zemina | nesoudržná | soudržná |
| --- | --- | --- |
| znaky a vlastnosti |  |  |
| 1.název | + | + |
| 2. původ | x | x |
| 3. barva | + | + |
| 4. velikost zrn | + | x |
| 5. tvar zrn | + | x |
| 6. petrografické složení | + | x |
| 7. textura | x | + |
| 8. vlhkost | x | - |
| 9. konzistence | - | ++ |
| 10. ulehlost | ++ | - |
| 11. obsah organických látek | + | + |
| 12. obsah Ca CO3 | X | + |
| 13. obsah přimísenin | + | + |
| 14. objemová nastálost | - | x |
| význam symbolů: - nepopisuje se x popisuje se podle možnosti + vždy se popisuje ++ popisuje se podrobně se zvýšenou pozorností |

Tab. 1. Popisné charakteristiky a vlastnosti zemin.

Základem inženýrsko geologické klasifikace zemin je mezinárodní klasifikace USCS. Z tohoto klasifikačního systému vychází i ČSN 72 1001 Pojmenování a popis hornin v inženýrské geologii a ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy.

Název

Název zeminy stanovíme na základě makroskopického popisu posouzením její zrnitosti.

# Při makroskopickém posuzování zrnitosti se zemina rozprostře na ploše a velikosti částic ve vzorku se porovnají se zrnitostní šablonou podle tab. 2.

| velikost zrn v mm | označení zeminy |
| --- | --- |
| pod 0.002 | jíl |
| 0.002-0.06 | prach |
| 0.06-0.2 | písek | jemný |
| 0.2-0.6 |  | střední |
| 0.6-2.0 |  | hrubý |
| 2.0-6.0 | štěrk | drobný |
| 6.0-20 |  | střední |
| 20-60 |  | hrubý |
| 60-200 | kameny |
| nad 200 | balvany |

Tab. 2. Velikosti zrn pro jednotlivé skupiny zemin.

Základní názvy pro zeminy jsou:jíl, prach, hlína, písek, štěrk, kameny, balvany. Pojmenování lze dále rozšířit přívlastky (viz příklady).

Původ

Součástí makroskopického popisu je i údaj o genezi zeminy ( zpravidla se uvádí v závorce za názvem zeminy), pokud je možné genezi zjistit. Podle způsobu vzniku rozlišujeme dvě základní skupiny zemin:

reziduální zeminy, které vznikly zvětráváním matečné horniny různého typu na zemském povrchu bez dodatečného přemístění. Tyto zeminy jsou označovány jako eluvia nebo zvětralinový plášť. Patří sem různé typy sutí a hlín.

sedimentární zeminy, na jejichž vzniku se kromě procesu zvětrávání podílel i transport a sedimentace v jiném typu přírodního prostředí. Podle transportního média se  tyto dále dělí na:

aluviální, naplavené sedimenty říčních niv (bahnité a bahnitopísčité sedimenty inundačních území)

deluviální, svahové sedimenty jako produkty gravitačních pohybu na svazích a proluviální sedimenty jako produkty  přívalových proudů ( hlíny, štěrky, písky, kamenité sutě)

eolické, váté sedimenty, vzniklé činností větru (váté písky, spraše)

fluviální, říční sedimenty (štěrky, písky, hlíny)

glaciální, ledovcové sedimenty (sedimenty morén, rozmanité frakcí a typem)

marinní, mořské sedimenty (převážná většina sedimentů, štěrky, písky, jíly, bahna)

Stejně jako u hornin skalních je znalost geneze jednotlivých typů zemin vodítkem pro odhad vlastností základové půdy, zejména její proměnlivosti.

Barva

se určuje vždy za přirozené vlhkosti, na čerstvém řezu a při denním světle. Používají se základní barevné odstíny, smíšená barva se vyjadřuje jejich kombinací a převládající tón tvoří základ přívlastku, navíc lze použít přívlastky „světlá“, „tmavá“.

Velikost a tvar zrn

Velikost zrn se stanoví odhadem nebo měřením a procentuálním zastoupením podle tab.2. Dalším znakem je stupeň zaoblení klastických částic, k odhadu se používá vizuální škály podle tab.3.

Tab. 3. Škála pro odhad tvaru klastických zrn.

Petrografické složení

se určuje geologickými metodami a názvy přítomných minerálů, popř. hornin spolu s možnými povlaky musí být zahrnuty v popisu zeminy.

Textura

Se zřetelem na mechanické vlastnosti zeminy se zeminy považují za homogenní nebo heterogenní. Nestejnorodost může být jak horizontální, tak i vertikální.

Vlhkost

se stanoví odhadem, rozeznává se zemina vyschlá, zavlhlá, vlhká a mokrá.

Konzistence (U SOUDRŽNÝCH ZEMIN)

Vlastnosti zemin výrazně ovlivňuje obsah jílových minerálů. Podle toho, v jakém množství jsou jílové minerály zastoupeny a jaký typ jílového minerálu je přítomen, je voda v zemině vázána různými silami, a tak pří stejné vlhkosti mohou mít zeminy různou konzistenci. Obecně lze říci, že při zvyšující se vlhkosti jemnozrnné zeminy se mění její konzistenční stav.Jednotlivé konzistenční stavy jsou normativně odděleny (ČSN 72 1013, 72 1014) tzv. konzistenčními mezemi. Pro každou zeminu nastává přechod z jednoho konzistenčního stavu do druhého při jiných hodnotách konzistenčních mezí, tedy při různých, pro danou zeminu charakteristických vlhkostech.

Tab.4. Konzistenční stavy a konzistenční meze.

Ve stavu tekutém se zemina protlačuje v sevřené pěsti mezi prsty.

Stav plastický se rozděluje na stav měkce plastický, kdy zeminu lze lehce hnísti, a stav tuze plastický, kdy ze zeminy lze tvarovat válečky o průměru 3 mm.

Při stavu pevném se tyto válečky vytvarovat již nepodaří, protože se drobí.

Ve stavu  tvrdém je zemina tehdy, je- li vlhkost tak nízká, že voda v zemině se stahuje kapilárními i sorpčními silami, což se projevuje tak, že zemina se chová jako křehká hmota, kterou lze rozbíjet na kusy a makroskopicky se  toto projevuje světlou barvou.

Ulehlost (U NESOUDRŽNÝCH ZEMIN)

Ulehlost zásadně ovlivňuje mechanické vlastnosti nesoudržných zemin.

Podle ulehlosti lze v poli nesoudržné zeminy popsat jako:

ulehlé, kladou značný odpor při rozpojování

středně ulehlé, lze je rozpojovat snadno

kypré, lze těžit lopatou nebo nabrat rukou

## Obsah  humusu a organických látek

se makroskopicky projevuje tmavohnědou, šedou až černou barvou zeminy a zápachem.

## Obsah uhličitanu vápenatého

makroskopicky poznáme podle světlejšího zabarvení zeminy. Uhličitan vápenatý CaCO3 se vyskytuje v zeminách ve formě bělavých povlaků, zrnek, konkrecí (cicvárů) nebo pseudomycélií. Kvalitativně se stanovuje pokapáním 5% kyselinou chlorovodíkovou, kdy se projevuje šuměním.

-    zemina neobsahuje uhličitany, pokud po pokapání nešumí

- zemina je slabě vápnitá, pokud po pokapání krátce zašumí

- zemina je silně vápnitá, pokud po pokapání se projeví bouřlivé šumění

Obsah přimísenin

V popisu se zaznamenává příměs většího množství některých minerálů, zejména slíd.

Objemová nestálost

Předpoklad, že zemina může vykazovat objemovou nestálost (  např.bobtnavost, prosedavost), je třeba zaznamenat a následně ověřit laboratorními zkouškami.

Příklady

Soudržné zeminy:

Prachovitý jíl  (aluvium) černošedý, s polohami jemného písku do mocnosti 1 cm, mokrý, kašovitý, s hojnými šupinami muskovitu a zbytky vegetace. Zemina má silně bahenní zápach a nereaguje s HCl. Písek je šedý, jemný, ostrý, křemenný, zastoupený v množství cca 20%.

Jílovitá hlína prachovitě písčitá (spraš), hnědožlutá, s pórovitou texturou, vlhká, tuhá,  obsahem uhličitanu vápenatého ve bělavých výkvětů a konkrecí do průměru15 mm, s ojedinělými šupinami muskovitu. Zemina má bouřlivou reakci s HCl.

Písčitá hlína s úlomky stavebního materiálu (navážka), tmavě hnědá, vlhká, měkká. Písek je světle šedý, jemný až hrubý s plynulou zrnitostí, křemenno- muskovitický, zastoupený v množství do 40%, stavební materiál reprezentují ojedinělé úlomky cihel do velikosti 10 mm. Zemina má slabou reakci s HCl.

Nesoudržné zeminy:

Hlinitý písek ( rulové eluvium) šedohnědý, jemný až hrubý s plynulou zrnitostí, ostrý, křemenno-živcovo-muskovitický. Písek je vlhký a kyprý.  Hlína v množství cca 20% je tmavě hnědá, vlhká, tuhá, s nízkou plasticitou a hojnými šupinami muskovitu. Zemina obsahuje ojedinělé ploché ostrohranné úlomky rozložené horniny (rula) do velikosti 30 mm.zemina nereaguje s HCl.

Jílovitě písčitý štěrk s kameny tmavě šedý (aluvium), vlhký, středně ulehlý. Štěrk je šedý, drobný až hrubý s převládající hrubou frakcí, polozaoblený, polymiktní, reprezentovaný plochými úlomky světle šedé ruly (cca 50%), valouny mléčně bílého křemene(30%), zbytek tvoří úlomky tmavě šedé zvětralé horniny s povlaky limonitu (droba?). Kameny do průměru 8cm v množství cca 10% jsou reprezentovány světle šedou rulou.Písek v množství cca 20% je světle šedý, hrubý, poloostrohranný, křemitý. Tmavě šedý jíl je vlhký, měkký a tvoří závalky do průměru 20mm.