NÁVRH OBEZDÍVKY ZE STŘÍKANÉHO BETONU

prostřednictvím výpočtu radiální deformace výrubu

(J. Kohoutek – F. Nazari, 1981)

((	Kolektorový tunel v Brně

- Podkovovitý profil ( 5,60 m , mocnost nadloží

- Ražba je realizována v miocénních pevných jílech (téglech):

- Zatížení ostění (ve vzdálenosti ( 10 m od čelby výrubu):

, kde ….svislé napětí (= zatížení) od nadloží  (=rozvolněné oblasti nad výrubem)

….součinitel příčného tlaku (

…pevnost horniny v jednoosém tlaku

….nejnepříznivější úhel, který svírá predestinovaná plocha porušení s rovinou ( na směr hlavního napětí

- Radiální deformace (= posun) líce (nezajištěného) výrubu:

, kde …. objemová změna (nezajištěného) výrubu:

(rovnoplochý kruhový profil)

Vztah mezi zatížením výrubu tíhou nadloží  a radiální deformací výrubu

| Tíha nadloží (rozvolněné zóny) | plné 0,465 | 0,233 | 0,116 | 0,058 | 0,0465 | 0,0291 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radiální posun líce výrubu | 0,109 | 0,058 | 0,032 | 0,019 | 0,017 | 0,013 |

- Např. …. Výška horninové klenby stanovená podle Protodjakonova:

kNm-3, ,  (v úpravě dle Barona)

,

to odpovídá  až  tíhy nadloží a radiálnímu posunu líce výrubu

- návrh nutné tloušťky stříkaného betonu s použitím empirického vzorce:

(((			(Kazakevič)

kde:	.... tloušťka výztuže ze

.... poloměr klenby díla

…. předpokládané posunutí líce výlomu (= radiální deformace )

… tlaková pevnost horniny   (redukovat o 60(70%!)

… tlaková pevnost  (redukovat min. o 25%!)

… modul pružnosti horniny

… modul pružnosti výztuže ze

…. hloubka uložení díla pod povrchem

…. objemová tíha horniny

…. soudržnost horniny s vrstvou stříkaného betonu (0,1 až 0,9 soudržnosti horniny  resp. !)

(((					(Tichý, 1992)

kde:	…. tloušťka primárního ostění ze

…. součinitel vyjadřující vliv kotvení (k = 0,35 [bez kotev]; resp. při svorníkování 		k = 0,30 [s kotvami])

…. délka výpočtového prvku ( = podélná rozteč svorníků při kotvení,  u nekotvených profilů, nejméně však 1 m; …. poloměr výrubu; u nekruhových se převádí na rovnoplochý kruhový výrub)

…. výpočtová hodnota svislého tlaku horniny

….výpočtová hodnota hydrostatického tlaku

….výpočtová hodnota pevnosti betonu v tahu

…. součinitel podmínek působení betonu ( pro staticky vyztužené ostění;  pro nevyztužené ostění)

…. součinitel účelu ((1,25 podle třídy objektu)

…. součinitel kombinace zatížení

(((	Kazakevič

(((	Tichý

( navrženo 15 cm S.B. (třídy 20) na 2 KARI sítě (100x100x5 mm); stříkáno bude ve

dvou vrstvách